| Organizator: | KOMIM |
| --- | --- |
| Registracija: | Putem prijavnog lista |
| Cilj: | Potvrda tehničke kompetentnosti laboratorije učesnice |
| Procena podataka: | Standard ISO/IEC 17043 i ISO 13528 |
| Poverljivost: | Svaka laboratorija dobija specifični lab kod |
| Dokumentacija: | Potvrda (sertifikat) o uspešnom učešću Završni izveštaj sa spiskom učesnika po abecednom redu i izjavom o saglasnosti |

| Meh-01-2015 Ispitivanje energije udara po Šarpiju | Standard za metodu ispitivanja: | SRPS EN ISO 148-1:2012 |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | Epruvete za ispitivanje energije udara po Šarpiju na sobnoj tempertauri, sa V zarezom, visokog energetskog nivoa 110J-200J. |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu PT šeme: 5 standardnih epruveta sa V zarezom, određivanje energije udara KV2, prema zahtevima standarda za metodu ispitivanja i zahtevima iz obrasca i uputstva za učesnike |
|  | Redosled ispitivanja | Učesnici dobijaju epruvete pripremljene za ispitivanje |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Saopštavanje rezultata:prema uputstvu za učesnike |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Merna nesigurnost prema SRPS EN ISO 148-1:2012 |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme je kalendarska nedelja 12/2015 |

| Meh-02-2015 Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu | Standard za metodu ispitivanja: | SRPS EN ISO 6508-1, skala C |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | Čelik za poboljšanje |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu PT šeme i uputstvu za učesnike: 5 merenja tvrdoće po Rokvelu |
|  | Redosled ispitivanja | Uzorak dobija svaka laboratorija |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Saopštavanje rezultata:prema uputstvu za učesnike |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Merna nesigurnost prema SRPS EN ISO 6507-1:2011 |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme je kalendarska nedelja 12/2015 |

| Met-01-2015 Određivanje dubine razigljeničenja čelika metalografskom metodom | Standard za metodu ispitivanja: | SRPS EN ISO 3887:2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | Čelik |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu PT šeme: određivanje dubine ukupnog razugljeničenja (DD) metalografskom metodom prema zahtevima standarda za metodu ispitivanja i zahtevima iz obrasca i uputstva za učesnike |
|  | Redosled ispitivanja | Uzorak (fotografiju) dobija svaka laboratorija |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Saopštavanje rezultata:prema uputstvu za učesnike |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Mikroskopska analiza prema zahtevima iz obrasca |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme je kalendarska nedelja 12/2015 |

| Hem-01-2015 Ispitivanje hemijskog sastava čelika | Standard za metodu ispitivanja: | Ispitivanje hemijskog sastava raspoloživim metodama |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | 11SMn30 (SRPS EN 10087:2008) |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu PT šeme i uputstvu za učesnike, određivanje mass% C, Si, S, P i Mn |
|  | Redosled ispitivanja | Uzorke dobija svaka laboratorija |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Saopštavanje rezultata:prema uputstvu za učesnike |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Hemijska analiza prema zahtevima iz obrasca |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme je kalendarska nedelja 12/2015 |

| Hem-02-2015 Ispitivanje hemijskog sastava čelika | Standard za metodu ispitivanja: | SRPS C. A1.011 (OES) |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | 56NiCrMoV7 (SRPS EN 10027:2012); Č5742 |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu PT šeme i uputstvu za učesnike, određivanje mass% C, Si, P, S, Mn, Cr, Mo, Ni i V. |
|  | Redosled ispitivanja | Uzorke dobija svaka laboratorija |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Saopštavanje rezultata:prema uputstvu za učesnike |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Hemijska analiza prema zahtevima iz obrasca |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme je kalendarska nedelja 12/2015 |

| Hem-03-2015 Ispitivanje hemijskog sastava mesinga | Standard za metodu ispitivanja: | Ispitivanje hemijskog sastava raspoloživim metodama |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | CuZn28 |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu PT šeme i uputstvu za učesnike, određivanje mass% Cu, Fe, Sn, Pb i Ni. |
|  | Redosled ispitivanja | Uzorke dobija svaka laboratorija |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Saopštavanje rezultata:prema uputstvu za učesnike |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Hemijska analiza prema zahtevima iz obrasca |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme je kalendarska nedelja 12/2015 |

| IBR -01-2015 Ispitivanje zavarenih spojeva magnetskim česticama | Standard za metodu ispitivanja: | SRPS EN ISO 17638:2012 |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | / |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu PT šeme |
|  | Rezultati se dostavljaju | Tip / Lokacija / Veličina nepravilnosti |
|  | Sukcesivno ispitivanje | Jedan uzorak (radiogram) se šalje od jednog do drugog učesnika Raspored i datumi biće dati unapred |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Saopštavanje rezultata:prema uputstvu za učesnike |
|  | Dodeljena vrednost: | Konsenzusom eksperata |
|  | Dodatne informacije: | / |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme je kalendarska nedelja 12/2015 |

* Učesnici PT šeme uz uzorke dobijaju obrasce za slanje rezultata ispitivanja i uputstva za učesnike.