| Organizator: | KOMIM |
| --- | --- |
| Registracija: | Putem prijavnog lista |
| Cilj: | Potvrda tehničke kompetentnosti laboratorije učesnice |
| Procena podataka: | Standard ISO/IEC 17043 i ISO 13528 |
| Poverljivost: | Svaka laboratorija dobija specifični lab kod |
| Dokumentacija: | Potvrda (sertifikat) o uspešnom učešću Završni izveštaj sa spiskom učesnika po abecednom redu i izjavom o saglasnosti |

| PT-Meh-01-2019 Ispitivanje zatezanjem ravnih uzoraka od čelika | Standard za metodu ispitivanja: | SRPS EN ISO 6892-1:2017 (EN ISO 6892-1:2016) |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | Čelični lim |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu i programu PT šeme: Ispitni uzorak dimenzija cca (250 x 300 x 5)mm, za pripremu 5 epruveta prema zahtevima standarda za metodu ispitivanja i zahtevima iz obrasca i uputstva za učesnike |
|  | Redosled ispitivanja | Učesnici pripremaju epruvete za ispitivanje |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Prema zahtevima iz obrasca za dostavljanje rezultata ispitivanja |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Merna nesigurnost prema zahtevu standarda za metodu ispitivanja i proceduri laboratorije |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme: prvi kvartal 2019.godne |

| PT-Meh-03-2019 Ispitivanje tvrdoće po Brinelu na uzorku od čelika | Standard za metodu ispitivanja: | SRPS EN ISO 6506-1:2016, 2,5/187,5 HBW (EN ISO 6506-1:2014) |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | Čelik |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu i programu PT šeme: dimenzija uzorka: (30x20 mm (približne dimenzije), 5 merenja tvrdoće po Brinelu, HBW |
|  | Redosled ispitivanja | Uzorke dobijaju svi učesnici |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Prema zahtevima iz obrasca za slanje rezultata ispitivanja |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Merna nesigurnost prema zahtevima standarda za metodu ispitivanja i proceduri laboratorije |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme: prvi kvartal 2019.godne |

| PT- Met-04-2019 Mikrografsko ispitivanje sadržaja nemetalnih uključaka u čelicima pomoću standardnih slika | Standard za metodu ispitivanja: | ISO 4967:2013 (E) |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | Čelik |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu i programu PT šeme: mikrografsko određivanje sadržaja nemetalnih uključaka u čeliku pomoću standardnih (referetnih) slika, metoda A – metoda najlošijeg posmatranog polja |
|  | Redosled ispitivanja | Uzorak (fotografiju) dobija svaka laboratorija učesnica |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Prema zahtevima iz obrasca |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Procena merne nesigurnosti |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme: prvi kvartal 2019.godne |

| PT-Hem-01-2019 Ispitivanje hemijskog sastava uzorka čelika raspoloživim metodama | Standard za metodu ispitivanja: | Ispitivanje hemijskog sastava raspoloživim metodama |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | 42CrMo4 (Č4732) |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu i programu PT šeme, određivanje masenog % C, Si, Mn, P, S, Cr i Mo. |
|  | Redosled ispitivanja | Uzorke dobija svaka laboratorija učesnica |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Prema zahtevima iz obrasca |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Procena merne nesigurnosti |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD Procena početka PT šeme: prvi kvartal 2019.godne |

| PT- Hem-03-2019 Ispitivanje hemijskog sastava bakarnih legura raspoloživim metodama | Standard za metodu ispitivanja: | Ispitivanje hemijskog sastava raspoloživim metodama |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | Mesing CuZn37 |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu i programu PT šeme, određivanje masenog % Cu, Pb, Fe i Ni. |
|  | Redosled ispitivanja | Uzorke dobija svaka laboratorija učesnica |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Prema zahtevima iz obrasca |
|  | Dodeljena vrednost: | Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika |
|  | Dodatne informacije: | Procena merne nesigurnosti |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD Procena početka PT šeme: prvi kvartal 2019.godne |

| PT-IBR-01-2019 Vizuelno ispitivanje spojeva zavarenih topljenjem | Standard za metodu ispitivanja: | SRPS EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016) |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | Uzorak od čelika sa zavarenim spojem u sredini i nepravilnostima definisanim za metodu ispitivanja, približnih dimenzija (200x 200)mm, t= 10 mm |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu i programu PT šeme |
|  | Rezultati se dostavljaju | Tip / Lokacija / Veličina nepravilnosti |
|  | Sukcesivno ispitivanje | Jedan uzorak se šalje od jednog do drugog učesnika Raspored i datumi biće definisani unapred |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Prema zahtevima iz obrasca |
|  | Dodeljena vrednost: | Konsenzusom eksperata |
|  | Dodatne informacije: | / |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme: prvi kvartal 2019.godne |

| PT-IBR-03-2019 Ispitivanje magnetskim česticama zavarenog spoja na uzorku od čeličnog lima | Standard za metodu ispitivanja: | SRPS EN ISO 17638:2017 (EN ISO 17638:2016) |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | Uzorak od čelika sa zavarenim spojem u sredini i nepravilnostima definisanim za metodu ispitivanja, približnih dimenzija (200x 200)mm, t =10mm |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu i programu PT šeme |
|  | Rezultati se dostavljaju | Tip / Lokacija / Veličina nepravilnosti |
|  | Sukcesivno ispitivanje | Jedan uzorak se šalje od jednog do drugog učesnika Raspored i datumi biće definisani unapred |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Prema zahtevima iz obrasca |
|  | Dodeljena vrednost: | Konsenzusom eksperata |
|  | Dodatne informacije: | / |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme: prvi kvartal 2019.godne |

| PT-IBR-04-2019 Ultrazvučno ispitivanje zavarenog spoja na uzorku od čeličnog lima | Standard za metodu ispitivanja: | SRPS EN ISO 17640:2017 (EN ISO 17640:2017) |
| --- | --- | --- |
|  | Materijal: | Uzorak od čelika sa zavarenim spojem u sredini i nepravilnostima definisanim za metodu ispitivanja, približnih dimenzija (200x 200)mm, t =10mm |
|  | Program ispitivanja: | Prema planu i programu PT šeme |
|  | Rezultati se dostavljaju | Tip / Lokacija / Veličina nepravilnosti |
|  | Sukcesivno ispitivanje | Jedan uzorak se šalje od jednog do drugog učesnika Raspored i datumi biće definisani unapred |
|  | Rezultati se dostavljaju: | Prema zahtevima iz obrasca |
|  | Dodeljena vrednost: | Konsenzusom eksperata |
|  | Dodatne informacije: | / |
|  | Naknada za učešće: | 10.000,00 RSD + troškovi transporta Procena početka PT šeme: prvi kvartal 2019.godne |

Napomene:

- Učesnici PT šeme uz uzorke dobijaju i obrasce za slanje rezultata ispitivanja i uputstva za učesnike.

- Učesnicima PT šema za ispitivanja bez razaranja biće dostavljen upitnik i plan distribucije uzoraka.